**Biel Tytanowa RC 8**

Typ

Jest to biały, drobno mielony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny   
i nieaktywny chemicznie, otrzymywany w procesie siarkowania przez firmę CINKARIA CELJE. Pigment ten stabilizowany jest przez sieciowanie z glinem bez dodatkowych modyfikacji powierzchniowych.

Aplikacja

* Farby do znakowania dróg
* Powłoki podłogowe
* Syntetyczne kamienie
* Związki polimerowe (głownie PE)
* Elektrody spawalnicze

Dane techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| ZAWARTOŚĆ TiO2 | min 97,5 % |
| ABSORPCJA OLEJU | max 20 g / 100g |
| WILGOTNOŚĆ | max 0,5 % |
| pH | 6,5 – 9,5 |
| POZOSTAŁOŚĆ NA SICIE (µm 40) | max 0,1 % |
| PRZESTRZEŃ BARW, współczynnik L | min 97.0 |
| PRZESTRZEŃ BARW, współczynnik b | max 2,5 |

Opakowania

**Biel tytanowa RC 8** pakowana jest w:

* Worki 25 kg (na palecie 40 worków)
* Big-bags 1000 kg