**Biel Tytanowa RC 817**

Typ

Jest to biały, mikronizowany proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny
i nieaktywny chemicznie, otrzymywany w procesie siarkowania przez firmę CINKARIA CELJE. Pigment ten stabilizowany jest przez sieciowanie z glinem oraz obrabiany jest powierzchniowo związkami glinu. Dzięki takim działaniom zapewnione są wyśmienite właściwości hydrofobowe, łatwo jest dyspergowalny oraz charakteryzuje się znacznie niższym poziomem pylenia.

Aplikacja

* Tworzywa sztuczne
* PVC
* Koncentraty barwiące

Dane techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| ZAWARTOŚĆ TiO2 | min 95 % |
| KLASYFIKACJA | R2 |
| ABSORPCJA OLEJU |  max 20 g / 100g |
| WILGOTNOŚĆ | max 0,5 % |
| PRZESTRZEŃ BARW, współczynnik L | min 97.5 |
| PRZESTRZEŃ BARW, współczynnik b | max 2,5 |

Opakowania

**Biel tytanowa RC 817**  pakowana jest w:

* Worki 25 kg (na palecie 40 worków)
* Big-bags 1000 kg
* Pełne samochody 23 tony, na życzenie